Titre : Filtration de dispersions de micelles de caséine : propriétés physiques, rhéologiques et cohésives des couches accumulées à la surface de la membrane Mots clés : Filtration, micelles de caséine, gel, relaxation, conditions opératoires, SAXS Résumé : Lors de l’ultra- ou de la microfiltration de lait écrémé, les micelles de caséine, particules colloïdales poreuses et déformables, viennent s’accumuler à la surface des membranes passant de l’état liquide (sol) à l’état solide (gel) sous certaines conditions. Cela conduit à des altérations notables des performances de la filtration. Afin de mieux maîtriser les opérations de filtration, il est nécessaire de mieux connaître les conditions opératoires qui conduisent à la formation de ces gels et leurs propriétés. Deux stratégies ont été adoptées pour cela : (i) une approche ex-situ, pour étudier les propriétés physiques, rhéologiques et cohésives des micelles de caséine concentrées; (ii) une approche in-situ par diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS) lors de l'ultrafiltration de micelles, afin de suivre les évolutions spatio-temporelles des profils de concentration en micelles de caséines à la surface de la membrane. Par l'approche ex-situ, il a été mis en évidence des différences de comportement entre les dispersions de micelles de caséine à 7 et 20°C : à 7°C les micelles de caséine sont moins compressibles, leur concentration de transition sol-gel est plus basse et elles développent des interactions plus cohésives qu'à 20 °C. Par l'approche in-situ, les résultats montrent qu’il est possible d’éliminer partiellement les dépôts formés durant les filtrations tangentielles et frontales, en relâchant la pression appliquée. L’élimination du dépôt semble se faire par gonflement du gel de micelles de caséine par diffusion du solvant à la fois du côté de la veine liquide (côté rétentat) et au voisinage de la membrane (côté perméat). Ceci permet d'envisager des perspectives en termes de rinçage et nettoyage des membranes.

Title: Filtration of casein micelle dispersions: physical, rheological and cohesive properties of accumulated layers at the membrane surface. Keywords : Filtration, casein micelles, gel, relaxation, operating conditions, SAXS Abstract: During skim milk ultra- or microfiltration, casein micelles that are porous and deformable colloidal particles, accumulate at the membrane surface and can turn from liquid state (sol) to solid state (gel) under some operating conditions. This leads to significant alterations of the filtration performances. In order to control filtration operations, it is necessary to better understand the operating conditions that lead to the formation of these gels and to their properties. Two approaches have been developed to answer to this problematic: (i) an ex-situ approach, to study physical, rheological and cohesive properties of concentrated dispersions of casein micelles; (ii) an in-situ approach with Small-Angle X-ray Scattering (SAXS) to follow spatio-temporal evolution of casein micelle concentration profiles at the membrane surface during casein micelle ultrafiltration. By the ex-situ approach, the results show a difference of casein micelle dispersion behavior between 7 and 20 °C: at 7 °C, casein micelles are less compressible, their sol-gel transition concentration is lower and they developed more cohesive interactions than at 20 °C. By the in-situ approach, the results show that it is possible to partially remove deposits accumulated during crossflow and frontal filtration by a pressure relaxation. The deposit is removed likely by swelling of the casein micelle gel with diffusion of the solvent together in the bulk side (retentate part) and near the membrane surface (permeate part). These results allow to consider new perspectives of the rinsing and cleaning steps of membranes.

# Text boxes

Par
Floriane DOUDIES

Filtration de dispersions de micelles de caséine

Propriétés physiques, rhéologiques et cohésives

des couches concentrées accumulées à la surface de la membrane

Thèse présentée et soutenue à Rennes, le 18.12.2019

Unité de recherche : STLO, INRA, Agrocampus Ouest

Thèse de doctorat de

AGROCAMPUS OUEST

Comue Université Bretagne Loire

Ecole Doctorale n° 600 
Ecole doctorale Ecologie, Géosciences, Agronomie et Alimentation 
Spécialité : « Génie des procédés agroalimentaires »

Rapporteurs avant soutenance :

Paul MENUT		Professeur, GENIAL, INRA, AgroParisTech, Université Paris-Saclay

Philippe MOULIN	Professeur, M2P2, CNRS, Aix Marseille Université, Ecole Centrale Marseille

Composition du Jury :

Attention, en cas d’absence d’un des membres du Jury le jour de la soutenance, la composition du jury doit être revue pour s’assurer qu’elle est conforme et devra être répercutée sur la couverture de thèse

Président :	Prénom Nom		Fonction et établissement d’exercice (9)	(à préciser après la soutenance)
Examinateurs : 	Patrice BACCHIN		Professeur, LGC, CNRS, INP Toulouse, Univ. Paul Sabatier

Murielle RABILLER-BAUDRY	Professeur, ISCR, CNRS, Univ. de Rennes 1

Marieke VAN AUDENHAEGE	Chargée de Recherche, SODIAAL

Dir. de thèse :	Geneviève GESAN-GUIZIOU	Directrice de recherche, STLO, INRA, Agrocampus Ouest
Co-dir. de thèse : Frédéric PIGNON		Directeur de recherche, LRP, CNRS, Grenoble INP, Univ. Grenoble-Alpes